**佛 山 市 优 捷 化 工 有 限 公 司**

**Foshan YouJie Chemical Co.,Ltd**

Plating Additives 电镀添加剂

**BL-11挂具电解剥离粉**

**一、适用范围：**

BL-11挂具电解剥离粉专用于不锈钢接点之电镀挂具，以电解方式剥离接点上镀着之铜、镍、铬层，而不损伤挂具之不锈钢接点。

**二、工艺特性：**

1、粉体开缸浓度低，用量少，成本低，容易管理；

2、溶液导电良好，剥离速度快；

3、pH值稳定，变化小，不需调整；

4、不含胺盐，废水处理容易，污泥少，可用过滤方式回收沉降物；

5、不会损伤挂具之绝缘胶，可增长挂具的使用寿命。

**三、镀液组成及操作条件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组成及条件 | 操作范围 | 建议值 |
| BL-11 | 80-120g/L | 100 g/L |
| 温度 | 30-70℃ | 45℃ |
| 电流密度 | 10-30A/d㎡ | 20 A/d㎡ |
| pH值 | 6.0-8.0 | 7.0 |
| 阴极材料 | 304不锈钢 | |
| 剥离速度 | 20um/min.20A/d㎡ | |
| 比重 | 6-8波美度 | 8波美度 |
| 消耗量 | 0.6-1.0kg/KAH | |

1. **包装：**

|  |  |
| --- | --- |
| 品 名 | 包装规格 |
| BL-11挂具电解剥离粉 | 25KG/包 |