**佛 山 市 优 捷 化 工 有 限 公 司**

**Foshan YouJie Chemical Co.,Ltd**

Plating Additives 电镀添加剂

**TR-651封闭剂**

**一、工艺特性：**

TR- 651封闭剂是完全水溶性的无毒有机物，适用于三价铬、六价铬镀铬、镀镍和各类枪色、仿金等镀种。防止电镀后产生黑点和霉点，和预防镀层生锈，提高镀层中性盐雾测试之效果。

**二、镀液组成及操作条件：**

|  |  |
| --- | --- |
| 组成及条件 | 操作范围 |
|  TR-651封闭剂 | 2.5%-5% |
| 温 度 | 20-28 ℃ |
| 时间 | 20-60秒 |

**三、工艺流程：**

电镀件→清洗→TR-651封闭剂→清洗→干燥

定期补加和更换，TR-651封闭剂消耗量主要为带出消耗，一般每日定量补加，一般消耗量为每做1平方米工件需补加TR-651封闭剂200-250毫升(视工件带水量而定)。每1-2周更换一次槽液。